## Slide 1
Spanbildungssimulationen
Charakterisierungsmethoden
Softsensorentwicklung
Faseroptische Quotientenpyrometrie
Übertragung von grober Auflösung auf feine Auflösung durch prozessinformierte Datenbasis
Effiziente Verschleißcharakterisierung
Rechenzeiteffiziente Modelle
Entwicklung leistungsstarker und hochaufgelöster numerischer Modelle
Ableitung rechenzeiteffizienter und robuster Modelle durch analytisch-empirische und datengetriebene Ansätze
Modelltransfer
Analyse des wechselseitigen Einflusses von Werkzeugverschleiß und Dynamik
Berücksichtigung von Chargenschwankungen der Werkzeuge auf den Prozess
Induktivschalter
KSS-Leitung
Sperrluftdüse
Ventil
Triggerbohrung
Druckluft-
leitungen
Dynamometer
Werkstück
Werkzeug
Steuer-
leitung
Glasfaser
Temperaturmessung
Temperatur T
Spindel
Dynamometer
Kollimator
Glasfaser
Werkzeug
Werkstück
Nuten
Wärme-
strahlung
0,36
0,38
0,4
s
0,44
0
200
400
600
800
°C
1200
Prozesszeit th
Tmax = TRF
TSpan
Spannung U
0
2
4
6
V
10
Abkühlung
Temperatur T
Signal 1
Signal 2
Simulationsbasierte Werkzeugentwicklung
Saelzer et al. J. of Mater. Process. Technol.; Tiffe et al., Production Engineering 2019
Saelzer et al., CIRP Annals 2020; Volke et al., Wear 2025
Effiziente
Messung
Rück-
schluss
Komplexer
Zustand
PIM
DMU 50 (VM)
Aufwandsarme operando Verschleißerfassung
Untersuchung der Korrelation zwischen Prozessdynamik und Werkzeugverschleiß
Kalibrierung und Evaluierung eines Softsensors für den Verschleiß unter Berücksichtigung der Robustheit gegenüber variierenden Rand-bedingungen ( HighVQData Versuchs-stand)
Numerisch
hochaufgelöst
Rechenzeit-
effiziente
Alternativen
Werkzeug-
verschleiß-zustand
Prozessdynamik-
messung
3D FEM-Simulationen
2D FEM-Simulationen
Werkzeuggestalt
Schneidkanten-
mikrogestalt
Transfer
Statistische
Optimierung
Verschleißrate
Schneidenabschnitt
Spanfläche
Optimierte Schneidkante
Schneidenabschnitt
Freifläche
HighVQ-
-Data
Basismodelle
Kooperationen:
TP2
TP4
Kooperationen:
TP1
TP4
Kooperationen:
TP1
Profilabweichung
25
-35
-23
-11
1
µm
Freifläche
Spanfläche
1)
2)
3)
Varianten Verrundung
1) Groß, ortientiert
2) Groß, symmetrisch
3) Klein, orientiert